牛奶纤维染整工艺系列（一）

牛奶蛋白纤维（包括长丝和短纤）均可加工成筒丝、绞纱线、针织或梭织布等，其中短纤可与其它纤维混纺后，再深加工成布或服装等终端产品。但无论何种形式，均要经过染整加工才更能体现牛奶蛋白纤维丰富的色彩，满足产品的服用性能。

根据牛奶纤维特点，上海正家牛奶丝科技有限公司做了有关试验，并经生产实践证明，牛奶纤维的染色可广泛采用活性、阳离子、酸性、直接等染料，其中活性染料的染色牢度最好。对于混纺产品而言，哪种原料混比最高，就采用相应的染料染色，由于目前活性染料的品种发展已能适应大多数原料的需求，所以，选择性使用混纺产品也能达到纯色效果，如在色泽纯度有特殊要求的话，可采用散纤染色后再混纺的途径更佳。为此，将分期介绍一些有关工艺及注意事项，仅供参改。

首先先来了解牛奶纤维的部分化学性能。

1.　牛奶蛋白纤维耐酸、耐碱试验：

| 原料：42S/1纯牛奶蛋白纤维 | 试验方法：100℃×30ˊ 1：50浴比 |
| --- | --- |
| 耐酸试验 | PH值 | 溶液配制 | 损耗率（%） | 外观 | 手感 |
|  | 1 | 0.1NHCL | 7 | 未变 | 未变 |
|  | 2 | 0.01NHCL | 3.2 | 未变 | 未变 |
|  | 3 | 0.1NHAC | 1.5 | 未变 | 未变 |
| 原料：42S/1纯牛奶蛋白纤维 |
| 耐碱试验 | 10 | 0.01N Na2CO3 | 0.34 | 未变 | 未变 |
|  | 11 | 0.1N Na2CO3 | 0.5 | 基本未变 | 基本不变 |
|  | 12 | 0.01N NaOH | 1 | 基本未变 | 有毛糙感 |

2.　牛奶蛋白纤维的耐热试验：（活性染色为例）

| 原料 | 42S/1纯牛奶蛋白纤维针织布 |
| --- | --- |
| 染色方法及色泽 | 活性染料（中温型）染色、深藏青 |
| 试验项目 | 试验温度（℃） | 原样变化（级） |
| 耐热压牢度 | 130 | 4—5 |
|  | 150 | 4—5 |
|  | 170 | 4 |
| 耐热定型牢度 | 130 | 4—5 |
|  | 150 | 4—5 |
|  | 170 | 3—4 |

牛奶蛋白纤维属含有动物蛋白的新颖合成纤维，与蚕丝及羊毛有类似特性，耐酸不耐碱，遇强碱有敏感反应。所以，在染整过程中应尽可能避免强碱浓碱，但控制在适当的范围内是可以承受的。从实验的数据可知，染整加工过程中应控制PH值于3—11范围内；而在定型部分，注意成品及加工过程中的熨烫温度控制在150℃左右，勿高于170℃，同时，为防止生产设备对温控的误差,布匹定型温度控制在150℃及以内。